# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АЛЬТАИР»

______________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «АЛЬТАИР» предлагает поставки стеновых блоков из автоклавного газобетона. Продукция соответствует ГОСТ 21520-89, ГОСТ 31360-2007.

Автоклавный ячеистый бетон или газобетон – это

прочный искусственный (или камень-бетон) материал,

не требующий значительного ухода в процессе эксплуатации.

Он обладает множеством превосходных свойств: прочный, легкий,

не горит, не гниет, работает как аккумулятор тепла, не содержит

вредных веществ, удерживает благоприятный климат

в помещениях, удобен в монтаже при возведении стеновых конструкций.

| Марка по плотности (кг/м 3) | Длина, l (мм) | Толщина, b (мм) | Высота, h (мм) | Коэффициент теплопроводн. (Вт/м0С) в сух.состоян. | Класс прочности | Морозостойкость (цикл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки стеновые мелкие ГОСТ 21520-89 |
| D 500 | 625 | 100, 150, 200, 240*, 300, 400, 480* | 250 | 0,12 | B 2,5 | F25 |

Цены действительны с 08.09.08

| Наименование | Длина, l (мм) | Толщина, b (мм) | Высота, h (мм) | до 30 куб.м | от 30 куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок стеновой, перегородочный D 500 | 625 | 100, 150, 200, 300, 400, | 250 | 3800 руб/куб.м | 3500 руб/куб.м |

* - Стоимость упаковки (евро-поддон +термопленка) 200 руб.

* - Изготовление по индивидуальным заказам. Блок толщиной  100 мм изготавливается без карманов для захвата, без пазов и гребней.

* - При больших объемах предоставляются скидки.

* - Предоставляем услуги по доставке блока до объекта.

Преимущества ИНСИ-блоков:

  - точная геометрия поверхности;                    пазогребневая система;

  - кладка на клей с толщиной шва 1-2 мм;      уменьшение трудоемкости и сроков монтажа;

  - легкость обработки;                                       хорошая теплоизоляция

  - экономия материалов для отделки;             снижение затрат на отопление зданий;

  - негорючесть и огнестойкость;                       экологичность

Область применения материала:

  несущие конструкции жилых домов и общественных зданий до 3-х этажей;

  ограждающие ненесущие конструкции в многоэтажном строительстве;

  межквартирные и межкомнатные перегородки

454000 г.Челябинск, пер.Мамина, 2

тел/факс (351) 282-92-26, 8-902-6-166-177

E-mail: altair8374@mail.ru, pac_83@mail.ru

www.altair74.siteedit.ru