ООО «МОНАРХ»
_____________________________________________________________________________________________т/ф(34397)3-57-43, ф.22234, 89089133717, г.Ревда, Свердловская обл., ул.Клубная  д.8

ПРОВОЛОКА ИЗ ТАНТАЛА РАЗМЕРЫ ПРОВОЛОКИ Диаметр, мм Длина, мм 0.15 - 0.45 Не более 25000 0.45 - 1.0 Не более 15000 1.0 - 1.3 Не более15000 1.3 - 1.5 Не более 15000 1.5 - 3.0 Не более 15000 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ Ta Ti W C O N Na Al Cr Co Cu 99,9 0.0003 0.005 0.005 0.01 0.01 0.00015 0.0005 0.00025 0.0001 0.0005 Nb Fe Si Mo H Mg Ca Mn Ni Zr Sn 0.03 0.0012 0.0012 0.0005 0.0004 0.0002 0.001 0.00015 0.0002 0.0007 0.0001

ТАНТАЛОВЫЕ ПРУТКИ

РАЗМЕРЫ ТАНТАЛОВЫХ ПРУТКОВ

| Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм |
| --- | --- | --- |
| Прутки, изготовленные волочением, без обточки поверхности | 3.0 - 6.0 | 500-4000 |
|  | 6.0 - 8.0 | 100-2000 |
| Прутки с обточкой поверхности | 3.0 - 15.0 | от 300 до 2000 |
|  | 16 - 29 | от 300 до 1500 |
|  | 30 - 50 | от 300 до 1200 |
|  | 51 - 90 | от 300 до 1000 |

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТАНТАЛОВЫХ ПРУТКОВ

| Ta | Ti | W | C | O | N | Na | Al | Cr | Co | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99,9 | 0.0003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.00015 | 0.0005 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0005 |
| Nb | Fe | Si | Mo | H | Mg | Ca | Mn | Ni | Zr | Sn |
| 0.03 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 |

ТАНТАЛОВЫЕ ЛИСТЫ, ФОЛЬГА

РАЗМЕРЫ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ  ДЛЯ ФОЛЬГИ

|  | Толщина, мм | Откло нение | Ширина, мм | Откло- нение | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фольга | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | +0.002 | 30-120 | +1 | Не более 300 |
|  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | +0.004 |  |  |  |
|  | 0.10 | 0.15 | 0.20 | - | - | - | +0.02 |  | +2 |  |

РАЗМЕРЫ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ  ДЛЯ ЛИСТОВ

|  | Толщина, мм .- | Откло нение | Ширина, мм | Откло- нение | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лис ты | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | - | - | +0,02 | 50-150 | +2 | Не более 300 |
|  |  | 0.,50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.0 | +0.04 |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | +0.1 |  | +3 |  |
|  |  | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | - | - | +0.2 |  |  |  |
|  |  | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | - | - |  | +5 |  |

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| Ta | Ti | W | C | O | N | Na | Al | Cr | Co | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99,9 | 0.0003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.00015 | 0.0005 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0005 |
| Nb | Fe | Si | Mo | H | Mg | Ca | Mn | Ni | Zr | Sn |
| 0.03 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 |
| ЛИСТЫ, ЛЕНТА, ПЛАСТИНЫ, ФОЛЬГА ИЗ НИОБИЯ |
| ЛИСТЫ, ЛЕНТА, ПЛАСТИНЫ,ФОЛЬГА ИЗ НИОБИЯ РАЗМЕРЫ Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Фольга 0.01 - 0.2 30 - 120 Не более 300 Лист 0.25 - 4.0 50 - 400 Не более 300 Лента 0.15 - 0.3 40 - 120 Не более 1500 Пластина 4.0 - 10.0 100 - 400 400 - 600 40.0 - 75.0 150 - 200 400 - 600 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ Nb Ta Ti W Mo O N Al Co Cu Cr 98.8 0.1 0.002 0.005 0.002 0.01 0.01 0.002 0.002 0.002 0.002 P Ni Fe Si C H Mg Mn Zr Sn Ca 0.02 0.002 0.003 0.003 0.01 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |

НИОБИЕВАЯ ПРОВОЛОКА ТУ 48-19-259-77

РАЗМЕРЫ И ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ НИОБИЕВОЙ ПРОВОЛОКИ

| Диаметр ,мм | Допускаемое отклонение по диаметру | Длина, не менее, мм | Допускаемое отклонение по длине |
| --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |
| 0,5 | 0,6 | ± 0,02 | 1200 | - |
| 0,7 | 1,0 | ± 0,03 |  | - |
| 1,1 | 1,2 | ± 0,04 |  | - |
| 1,3 | 1,6 | ± 0,05 |  | - |
| 1,7 | 1,9 | ± 0,07 |  | - |
| 2,0 | 2,75 | ± 0,01 |  | - |

Проволоку изготавливают из ниобия вакуумплавленного и металлокерамического.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО НИОБИЯ

| Содержание примесей и газов, не более | НИОБИЙ |
| --- | --- |
| Железо | Кремний | Тантал | Титан | Углерод | Азот | Кислород | Водород |  |
| 0,08 | 0,03 | 0,4 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,035 | 0,001 | Остальное |

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ ИЗ ВАКУУМПЛАВЛЕННОГО НИОБИЯ

| Содержание примесей и газов, не более | Ниобий |
| --- | --- |
| Железо | Кремний | Тантал | Титан | Вольфрам и молибден в сумме | Углерод | Кислород | Водород | Азот |  |
| 0,01 | 0,02 | 0,4 | 0,015 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,002 | 0,015 | Остальное |

СЛИТКИ ТУ 48-4-272-73

СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ 1% (2%)

| Al | Fe | Si | C | N | O2 | H2 | Cu | Cr | Ni | Mo | P | S | Co | Sn | Ta | W | B | Ti | Nb | Zr | U | Th |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 (0,3) | 0,15 (0,25) | 0,2 (0,3) | 0,03 (0,04) | 0,01(0,02) | 0,03 (0,05) | 0,001 (0,001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

ТУ 1761-037-2587982-2002

СОДЕРЖАНИЕ ВАНАДИЯ 99,7%

| Al | Fe | Si | C | N | O2 | H2 | Cu | Cr | Ni | Mo | P | S | Co | Sn | Ta | W | B | Ti | Nb | Zr | U | Th |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | - | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,003 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | - | - | - | - | - |

ТУ 1761-037-2587982-2002

СОДЕРЖАНИЕ ВАНАДИЯ 99,8%

| Al | Fe | Si | C | N | O2 | H2 | Cu | Cr | Ni | Mo | P | S | Co | Sn | Ta | W | B | Ti | Nb | Zr | U | Th |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | - | - |

ТУ 1761-037-2587982-2002

СОДЕРЖАНИЕ ВАНАДИЯ 99,9%

| Al | Fe | Si | C | N | O2 | H2 | Cu | Cr | Ni | Mo | P | S | Co | Sn | Ta | W | B | Ti | Nb | Zr | U | Th |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,005 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | - | - |

ПРУТКИ, ПОЛОСА ТУ 48-4-374-76

| V | Fe | Si | Al | C | N | O | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСН, | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,001 |

Цены устанавливаются по конкретной заявке с указанием точных размеров.