 **Газобетонный блок Пораблок**

**ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка по плотности | D500 | D600 |
| Класс прочности | B 2,5 | B 3,5 |
| Марка по морозостойкости (цикл) | R-50 | R-50 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/мºC) | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент паропроницаемости (мг/(м\*4\*ПА)) | 0,20 | 0,16 |
| Отпускная влажность по массе, %, не более | 12-18 | 12-18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.porablok.ru/images/blocks/01.png | Размер, мм:625 x 100 x 250 Маркировка:100 - 500 - 2,5100 - 600 - 3,5Кол-во блоков в1м/3-64штНа подд.72шт | http://www.porablok.ru/images/blocks/02.png | Размер, мм:625 x 200 x 250 Маркировка:200 - 500 - 2,5200 - 600 - 3,5Кол-во блоков в1м/3-32штНа подд.36шт |
| http://www.porablok.ru/images/blocks/03.png | http://www.porablok.ru/images/blocks/04.pngРазмер, мм:625 x 300 x 250 Маркировка:300 - 500 - 2,5300 - 600 - 3,5Кол-во блоков в1м/3-21,33штНа подд.24шт |  | Размер, мм:625 x 400 x 250 Маркировка:400 - 500 - 2,5400 - 600 - 3,5Кол-во блоков в1м/3-16штНа подд.18шт |

Объем поддона 1,125 куб. метра Вес поддона 730кг